JIŘÍ VÁŠA

Radostín nad Oslavou 163

594 44 Radostín n. Osl.

tel. : +420 774 201 384

web: www.dvvapno.cz

e-mail: vasa@dvvapno.cz

IČO: 72313129

TECHNICKÝ LIST

TRADIČNÍ HAŠENÉ KUSOVÉ VÁPNO ULEŽENÉ

Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 CL 90

jemné pasírované 4 mm (bez přísad)(ECO)

HAŠENÉ Z KUSOVÉHO VÁPNA ODEBÍRANÉHO Z VÁPENKY ČERTOVY SCHODY, BEZ CHEMIE A DISPERZÍ, HAŠENÉ A ULEŽENÉ, PASÍROVANÉ PŘES SÍTO 4 mm

Použití:

určené pro přípravu štuků a finálních jemných omítek, zejména k opravám historických objektů a památek. Vápno je tradiční pojivo bez chemie a disperzí, používané po staletí. Vzhledem ke svým vlastnostem, lze vytvořit s vhodnými písky (čistými, plavenými,   či křemičitými) vysoce kvalitní vápenné omítky velmi odolné vlivům daného prostředí.Zároveň vytváří velmi zdravé a příjemné prostředí nezatěžující lidský organizmus chemickými vlivy, naopak vápno svou přirozenou dezinfekční schopností a vysokou prodyšností omezuje vznik plísní a bakterií.

Expedice a likvidace:

Vápno je expedováno v PE recyklovatelných obalech. Zbylé vápno (ne již namíchané maltové směsi) po vyschnutí lze uložit jako odpad O (ostatní) na řízené skládky. Pokud do vápna nebyla přidaná žádná jiná hmota a jiné příměsi, je možné zbytky vyschlého vápna využít k provápnění záhonů a trávníků. (Námi dodávaná hmota je čisté vápno bez jakýchkoli příměsí.)

skladování:

Skladovat se doporučuje v původních obalech, v chladném nemrznoucím prostředí. Při otevření obalu a následném dalším skladování je nutné vápno zatopit vodou a hermeticky uzavřít. Doporučuje se po určité době zkontrolovat zatopení vápna vodou. (Zabrání se vyschnutí vápna a tím znehodnocení.) Pozor! vápno nesmí zmrznout

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (ve shodě se standardními analytickými metodami); GRANULOMETRIE. min. max. dlouhodobý (%) (%) průměr (%) CaO tot 94,9 MgO 0,80 CO2 2,53 Fe2O3 +Al2O3 0,28 SiO2 0,26 z. ž. 3,76; Granulometrie min. max. dlouhodobý (%) (%) průměr (%) > 63 mm 2,4 < 10 mm 9,8 Fyzikální vlastnosti dlouhodobý průměr T60°C (minuta) 1 Tmax (°C) 74 tmax (minuta) 10.

Varování:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Výrobek obsahuje vápno a je zařazen mezi nebezpečné přípravky (výstražné symboly: H318 Způsobuje vážné poškození očí, H315 Dráždí kůži) – používejte ho bezpečně, vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost resp. malířských prací a dale uvedených doplňujících pokynů dbejte rovněž speciálních návodů podle bezpečnostního listu.

| Výstražné symboly | Specifická rizikovost a standartní pokyny pro bezpečné nakládání |
| --- | --- |
| GHS05 korozivita Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí. GHS07 Skin Irrit.2 H315 Dráždí kůži. | Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ; P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním organizaci oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů nebo předáním do sběrného dvora v obci. |

Vydáno: 1. 1. 2025                                                                                   Vydal: Jiří Váša