JIŘÍ VÁŠA

Radostín nad Oslavou 163

594 44 Radostín n. Osl.

tel. : +420 774 201 384

web: www.dvvapno.cz

e-mail: vasa@dvvapno.cz

IČO: 72313129

TECHNICKÝ LIST

TRADIČNÍ HAŠENÉ KUSOVÉ VÁPNO ULEŽENÉ

Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 CL 90

(bez přísad) (ECO)

HAŠENÉ Z KUSOVÉHO VÁPNA ODEBÍRANÉHO Z VÁPENKY MOKRÁ, BEZ CHEMIE A DISPERZÍ, HAŠENÉ A ULEŽENÉ, PASÍROVANÉ PŘES SÍTO 4 mm

Použití:

maltové směsi připravené z tohoto vápna se používají ke kvalitním omítkám, zdění a opravám starého zdiva. Výborné vlastnosti tohoto vápna, s použitím vhodných písků, umožňují připravit vysoce kvalitní maltové směsi, dle daných potřeb s vysokou odolností na vlivy okolního prostředí, s vysokou mírou životnosti a funkčnosti zdiva, zejména omítek a to bez použití chemických přísad. Používá se na zdění a omítky cihlového, betonového a kamenného  zdiva, dále na stropy a zdi ze dřeva pobité rákosovými  rohožemi (rákos - jinde palach), nebo hrabicovým pletivem.Používá se i k opravám  nebo  k novému vymazávání spár roubenek                                                                                                                                                                                           ( zde se vápno míchá především s mechem, suchou rašelinou, lesním mourem, nebo plevami -  tradiční využití, léty vyzkoušené, zejména na Slovensku)

Expedice a likvidace:

Vápno je expedováno v PE recyklovatelných obalech. Zbylé vápno (ne již namíchané maltové směsi) po vyschnutí lze uložit jako odpad O (ostatní) na řízené skládky. Pokud do vápna nebyla přidaná žádná jiná hmota a jiné příměsi, je možné zbytky vyschlého vápna využít k provápnění záhonů a trávníků. (Námi dodávaná hmota je čisté vápno bez jakýchkoli příměsí.)

skladování:

Skladovat se doporučuje v původních obalech, v chladném nemrznoucím prostředí. Při otevření obalu a následném dalším skladování je nutné vápno zatopit vodou a hermeticky uzavřít. Doporučuje se po určité době zkontrolovat zatopení vápna vodou. (Zabrání se vyschnutí vápna a tím znehodnocení.) Pozor! vápno nesmí zmrznout

Parametry produktu:                                                      Kvalita produktu:

| Cao + MgO | 91,0 – 94,0 % | Vyráběno z bílého kusového vápna CARMEUSE Vápenka Mokrá |
| --- | --- | --- |
| Obsah MgO | 0,3 – 0,7 % |  |
| Volné CaO | 90 – 93 % |  |
| CO2 | 1,0 – 3,5 % |  |
| SO2 | 0,1 – 0,4 % |  |
| Ztráta žíháním | 0,5 – 4,0 % |  |
| Vydatnost | 26-30 dm3/10 kg |  |
| Sypná hmotnost | 0,85 kg/ dm3 |  |
| Reaktivita t60 | 1:00 – 2:00 min. |  |
| Zbytek nad 40 mm | 5-15 % |  |

Varování:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Výrobek obsahuje vápno a je zařazen mezi nebezpečné přípravky (výstražné symboly: H318 Způsobuje vážné poškození očí, H315 Dráždí kůži) – používejte ho bezpečně, vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost resp. malířských prací a dale uvedených doplňujících pokynů dbejte rovněž speciálních návodů podle bezpečnostního listu.

| Výstražné symboly | Specifická rizikovost a standartní pokyny pro bezpečné nakládání |
| --- | --- |
| GHS05 korozivita Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí. GHS07 Skin Irrit.2 H315 Dráždí kůži. | Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ; P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním organizaci oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů nebo předáním do sběrného dvora v obci. |

Vydáno: 5. 1. 2017                                                                                    Vydal: Jiří Váša